D-08.05.01  ŒCIEKI   Z   PREFABRYKOWANYCH  ELEMENTÓW  BETONOWYCH

CPV – 45230000-8

1. Wstêp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem œcieków z prefabrykowanych elementów betonowych - przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem œcieków terenowych :

na podsypce cementowo – piaskowej z elementów betonowych o gr. 20 cm z p³yt œciekowych betonowych wg KPED-01.05 typu trójk¹tnego. Œciek drogowy trójk¹tny wg KPED-01.06

na podsypce cementowo – piaskowej z elementów betonowych gr. 15 cm z p³yt œciekowych wg KPED-01.03 typu korytkowego. Œciek skarpowy wg KPED-01.11

przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

Lokalizacja œcieków wg projektu.

Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki - Sajzy. Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokoœci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Po³om i na terenie przebiegaj¹cym przez las. W pasie drogowym znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegaj¹cy  wzd³u¿  drogi oraz krzy¿uj¹cy siê z drog¹ w m. Wronki i w m.Po³om , napowietrzna linia energetyczna  komunalno – oœwietleniowa w m. Wronki i m.Po³om, przy³¹cze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, sieæ wodoci¹gowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Po³om.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona œrodowiska

Przed przyst¹pieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich w³aœcicieli przyleg³ych  gruntów o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych pas drogowy, nie naruszaj¹c w³asnoœci osób trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodz¹cym w sk³ad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbli¿eniu do kabli telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prowadziæ rêcznie.

Ca³oœæ robót prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzyæ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakowaæ zgodnie z „Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181). Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przyst¹pieniem do robót jest zobowi¹zany sporz¹dziæ plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporz¹dzaniu planu „bioz” nale¿y skorzystaæ z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglêdniæ „informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i   ochrony zdrowia”. Obowi¹zkiem wykonawcy jest zapewnienie przejœcia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materia³y zastosowane w projekcie nie wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko.

1.6. Okreœlenia podstawowe

1.6.1.	Œciek przykrawê¿nikowy - element konstrukcji jezdni s³u¿¹cy do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).

1.6.2.	Œciek miêdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni s³u¿¹cy do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.

1.6.3.	Œciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdni¹ lub chodnikiem s³u¿¹cy do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyleg³ego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych.

1.6.4.	Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.7. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Krawê¿niki

Krawê¿niki powinny odpowiadaæ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na ³awê

Beton na ³awê pod krawê¿nik i œciek powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to byæ beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [4].Kruszywo nale¿y przechowywaæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien byæ cementem portlandzkim, odpowiadaj¹cym wymaganiom PN-B-19701 [5].Cement do zaprawy cementowej i na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien byæ klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno byæ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda

Woda powinna byæ „odmiany 1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.7. Piasek

Piasek na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe œcieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania œcieków przykrawê¿nikowych, miêdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadaæ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Kszta³t i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, u¿ytych do wykonania œcieków, powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. Mog¹ to byæ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i kszta³tach wg „Katalogu szczegó³ów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatów nale¿y stosowaæ beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasi¹kliwoœæ prefabrykatów nie powinna przekraczaæ 4%.

Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaæ 3,5 mm.

Wytrzyma³oœæ betonu na œciskanie powinna byæ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjêtej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatów powinna byæ bez rys, pêkniêæ i ubytków betonu,  o fakturze zatartej.

Krawêdzie elementów powinny byæ równe i proste. Wklês³oœæ lub wypuk³oœæ powierzchni elementów nie powinna przekraczaæ 3 mm.

Dopuszczalne odchy³ki wymiarów prefabrykatów:

na d³ugoœci			( 10 mm,

na wysokoœci i szerokoœci	(   3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byæ sk³adowane w pozycji wbudowania, na pod³o¿u utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wype³nienia spoin powinna byæ stosowana na gor¹co i odpowiadaæ wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Roboty mo¿na wykonywaæ rêcznie przy pomocy drobnego sprzêtu, z zastosowaniem:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorów p³ytowych, ubijaków rêcznych lub mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Transport prefabrykatów powinien odbywaæ siê wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst¹pieniem do wykonania œcieku nale¿y wytyczyæ liniê krawê¿nika i oœ œcieku zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. Dla œcieku umieszczonego miêdzy jezdniami oœ œcieku stanowi oœ wykopu pod ³awê.

5.3. Wykop pod ³awê

Wykop pod wspóln¹ ³awê dla œcieku i krawê¿nika nale¿y wykonaæ zgodnie z dokumentacj¹ i PN-B-06050 [1]. Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczêœciej stosowan¹ ³aw¹ pod œciek i krawê¿nik jest ³awa z oporem. Dla œcieku umieszczonego miêdzy jezdniami oraz œcieku terenowego stosowana jest ³awa zwyk³a.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaæ wymiarom ³awy w planie z uwzglêdnieniem w szerokoœci dna wykopu konstrukcji szalunku dla ³awy z oporem. WskaŸnik zagêszczenia dna wykopu pod ³awê powinien wynosiæ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie ³aw

Wykonanie ³aw powinno byæ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4.1. £awa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania ³aw powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹.

Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mo¿na stosowaæ ³awy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.

Wykonanie ³awy betonowej podano w ST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

5.4.2. £awa ¿wirowa

Wykonanie ³awy ¿wirowej podano w ST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

5.5. Ustawienie krawê¿ników

Ustawienie krawê¿ników na ³awie powinno byæ wykonywane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz z postanowieniami wed³ug ST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

5.6. Wykonanie œcieku z prefabrykatów

Ustawienie prefabrykatów na ³awie powinno byæ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gruboœci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno byæ zgodne z projektowan¹ niwelet¹ dna œcieku.

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczaæ szerokoœci 1 cm. Spoiny prefabrykatów uk³adanych na ³awie ¿wirowej nale¿y wype³niæ ¿wirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów uk³adanych na ³awie betonowej nale¿y wype³niæ zapraw¹ cementowo-piaskow¹, przygotowan¹ w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale¿y oczyœciæ i zmyæ wod¹. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw¹, powinny mieæ co 50 m spoiny wype³nione bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹ nad szczelin¹ dylatacyjn¹ ³awy betonowej.

Je¿eli do wykonania œcieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to po³¹czenie prefabrykatu z jezdni¹ nale¿y wype³niæ bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nale¿y wype³niæ piaskiem lub ¿wirem i starannie zagêœciæ.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do wykonania œcieku i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

Badania materia³ów stosowanych do wykonania œcieku z prefabrykatów powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, które zosta³y okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Zakres badañ

W czasie robót zwi¹zanych z wykonaniem œcieku z prefabrykatów nale¿y sprawdzaæ:

wykop pod ³awê,

gotow¹ ³awê,

ustawienie krawê¿nika,

wykonanie œcieku.

6.3.2. Wykop pod ³awê

Nale¿y sprawdzaæ, czy wymiary wykopu s¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ oraz zagêszczenie pod³o¿a na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoœci wykopu wynosi ( 2 cm. Zagêszczenie pod³o¿a powinno byæ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ³awy

Przy wykonywaniu ³awy, badaniu podlegaj¹:

linia ³awy w planie, która mo¿e siê ró¿niæ od projektowanego kierunku o ( 2 cm na ka¿de 100 m ³awy,

niweleta górnej powierzchni ³awy, która mo¿e siê ró¿niæ od niwelety projektowanej o  ( 1 cm na ka¿de 100 m ³awy,

wymiary i równoœæ ³awy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m ³awy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

wysokoœci (gruboœci) ³awy ( 10% wysokoœci projektowanej,

szerokoœci górnej powierzchni ³awy ( 10% szerokoœci projektowanej,

równoœci górnej powierzchni ³awy 1 cm przeœwitu pomiêdzy powierzchni¹ ³awy  a przy³o¿on¹ czterometrow¹ ³at¹.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawê¿nika

Przy ustawianiu krawê¿nika, badaniu podlegaj¹:

linia krawê¿nika w planie, która mo¿e siê ró¿niæ o ( 1 cm od linii projektowanej na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika,

niweleta krawê¿nika, która mo¿e siê ró¿niæ od niwelety projektowanej o ( 1 cm na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika,

równoœæ górnej powierzchni krawê¿nika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m d³ugoœci, która mo¿e wykazywaæ przeœwit nie wiêkszy ni¿ 1 cm pomiêdzy powierzchni¹ krawê¿nika a przy³o¿on¹ czterometrow¹ ³at¹,

wype³nienie spoin, sprawdzane na ka¿dych 10 metrach ustawionego krawê¿nika, przy czym wymagane jest ca³kowite wype³nienie badanej spoiny,

szerokoœæ spoin, sprawdzana na ka¿dych 10 metrach ustawionego krawê¿nika, która nie mo¿e byæ wiêksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania œcieku

Przy wykonaniu œcieku, badaniu podlegaj¹:

niweleta œcieku, która mo¿e ró¿niæ siê od niwelety projektowanej o ( 1 cm na ka¿de 100 m wykonanego œcieku,

równoœæ pod³u¿na œcieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m d³ugoœci, która mo¿e wykazywaæ przeœwit nie wiêkszy ni¿ 0,8 cm pomiêdzy powierzchni¹ œcieku a ³at¹ czterometrow¹,

wype³nienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na ka¿dych 10 metrach wykonanego œcieku, przy czym wymagane jest ca³kowite wype³nienie badanej spoiny,

gruboœæ podsypki, sprawdzana co 100 m, która mo¿e siê ró¿niæ od gruboœci projektowanej o ( 1 cm.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) wykonanego œcieku z prefabrykowanych elementów betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykop pod ³awê,

wykonana ³awa,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m œcieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów,

wykonanie wykopu pod ³awy,

wykonanie szalunku (dla ³aw betonowych z oporem),

wykonanie ³awy (betonowej, ¿wirowej),

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie krawê¿ników z wype³nieniem spoin,

u³o¿enie prefabrykatów œcieku z wype³nieniem spoin,

zalanie spoin bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹,

zasypanie zewnêtrznej œciany prefabrykatu lub krawê¿nika,

przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| 4. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 5. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 6. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 7. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 8. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 9. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 10. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a chodnikowe |
| 11. | BN-64/8845-02 | Krawê¿niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru |

10.2. Inne dokumenty

Katalog szczegó³ów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.