D - 10.06.01    PARKINGI  I  ZATOK1.

CPV-45213311-6

1.WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST)wykonania i odbioru robót s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru zatok autobusowych  przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zatok i pêtli autobusowych , w tym wykonania:

-       koryta wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

podbudowy betonowej  dylatowanej, gruboœci  20 cm po zagêszczeniu z betonu klasy B-20

podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gruboœci po zagêszczeniu 6 cm

nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych    asfaltowych – warstwa œcieralna z betonu asfaltowego (BA) wg PN-S-96025:2000 dla KR2 z transportem do miejsca wbudowania o gruboœci 4 cm po zagêszczeniu .Docelowa gruboœæ 5 cm.

nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wibroprasowanej  z wype³nieniem spoin piaskiem. Dodatkowa warstwa podsypki piaskowej gr. 5 cm

krawê¿ników betonowych 15 x 30 cm wibroprasowanych z betonu B-30 na ³awie z oporem z betonu B-10

obrze¿y betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype³nieniem spoin piaskiem

przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki - Sajzy. Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokoœci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Po³om i na terenie przebiegaj¹cym przez las. W pasie drogowym znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegaj¹cy  wzd³u¿  drogi oraz krzy¿uj¹cy siê z drog¹ w m. Wronki i w m.Po³om , napowietrzna linia energetyczna  komunalno – oœwietleniowa w m. Wronki i m.Po³om, przy³¹cze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, sieæ wodoci¹gowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Po³om.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona œrodowiska

Przed przyst¹pieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich w³aœcicieli przyleg³ych  posesji o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych pas drogowy, nie naruszaj¹c w³asnoœci osób trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodz¹cym w sk³ad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbli¿eniu do zasuw wodoci¹gowych, kabli energetycznych i telefonicznych oraz sieci gazowej roboty ziemne prowadziæ rêcznie.

Ca³oœæ robót prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyæ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakowaæ zgodnie z „Projektem oznakowania na czas prowadzonych robot”  Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przyst¹pieniem do robót jest zobowi¹zany sporz¹dziæ plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporz¹dzaniu planu „bioz” nale¿y skorzystaæ z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglêdniæ „informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i   ochrony zdrowia”. Obowi¹zkiem wykonawcy jest zapewnienie przejœcia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materia³y zastosowane w projekcie nie wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko.

1.6. Okreœlenia podstawowe

1.6.1.Parking - wydzielony teren poza koron¹ drogi, wyposa¿ony w miejsca postojowe dla samochodów oraz w urz¹dzenia dla zaspokajania potrzeb podró¿nych.

1.6.2.Droga manewrowa - droga przejmuj¹ca ruch pojazdów wje¿d¿aj¹cych na parking i wyje¿d¿aj¹cych z parkingu, na której dokonuje siê równie¿ rozrz¹d pojazdów lekkich i ciê¿kich do miejsc postojowych.

1.6.3.Miejsca postoju samochodów ciê¿arowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów o masie do 10 Mg na pojedyncz¹ oœ podwójn¹.

1.6.4.Miejsca postoju samochodów osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów, których masa ca³kowita nie przekracza 3,5 Mg.

1.6.5.Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasa¿erów, urz¹dzone poza jezdni¹ i przeznaczone wy³¹cznie dla autobusów komunikacji zbiorowej.

1.6.6.Zatoka postojowa - miejsce w obrêbie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdów.

1.6.7..Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.7. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w ST D-00.00.00 „Wym. ogólne”.

2.2. Materia³y na podsypkê cementowo-piaskow¹

Piasek

Piasek na podsypkê powinien spe³niaæ wymagania wg BN-87/6774-04 [9].

Cement

Cement stosowany na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien byæ cementem portlandzkim marki 25.Cement stosowany do zalania spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ powinien byæ cementem portlandzkim marki 35.

Cement powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-88/B-30000 [1].Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno odpowiadaæ wymaganiom BN-88/6731-08 [5].

Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna byæ „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2].

2.3. Krawê¿niki, obrze¿a,kostka brukowa betonowa

Krawê¿niki

Krawê¿niki betonowe 15x30 cm  stosowane przy budowie parkingów i miejsc postojowych, powinny odpowiadaæ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12]. Dodatkowo wibroprasowane z betonu kl. min. B30

Kostka brukowa betonowa i obrze¿a

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, stosowana do wykonania peronów na zatokach autobusowych oraz jako ci¹gi piesze na parkingach, powinna odpowiadaæ wymaganiom ST 05.02.23 i ST 08.02.02 oraz BN-80/6775-03.01 [10] i   BN-80/6775-03.02 [11].

Obrze¿a chodnikowe z prefabrykatów betonowych powinny odpowiadaæ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12]  Dodatkowo wibroprasowane z betonu kl. min. B30

2.4. Materia³y do nawierzchni parkingów i zatok

Nawierzchnie parkingów i zatok mog¹  byæ wykonywane z ró¿nych materia³ów, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i ST.

Kostka brukowa betonowa gruboœci 8 cm , na stanowiskach postojowych , powinna odpowiadaæ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.02 [11].

Kostka kamienna  nieregularna gr. 10 cm na nawierzchniê zatok powinna odpowiadaæ wymaganiom wg PN-58/S-96026 [4].

2.5. Materia³y do wykonania podbudowy

Materia³y stosowane do podbudowy wykonywanej  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiadaæ wymaganiom wg  ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”. Materia³y stosowane do podbudowy wykonywanej  z betonu kl. B20 powinny odpowiadaæ wymaganiom wg  ST 05.03.04 „Nawierzchnia betonowa”

2.6. Materia³y do oznakowania poziomego i pionowego

Je¿eli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na parkingach, to materia³y u¿yte do wykonania tych robót powinny odpowiadaæ wymaganiom:

dla oznakowania poziomego, wg ST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”,

dla oznakowania pionowego, wg ST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.

2.7. Sk³adowanie materia³ów

Sk³adowanie materia³ów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinno odpowiadaæ wymaganiom odpowiadaæ.   ST D-00-00-00 „Wymagania ogólne”.

3. sprzêt

Wymagania ogólne dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania parkingów i zatok nale¿y stosowaæ ten rodzaj sprzêtu, który zosta³ podany w odpowiednich ST.

4. transport

Wymagania ogólne dotycz¹ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Transport materia³ów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinien odpowiadaæ wymaganiom odpow.  ST.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usuniêcie drzew i krzewów, zdjêcie warstwy humusu oraz inne elementy robót przygotowawczych, które mog¹ wyst¹piæ przy budowie parkingów i zatok, nale¿y wykonywaæ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nale¿y wykonywaæ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.”.

Roboty ziemne w nasypach nale¿y wykonywaæ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.03.01 „Wyk. nasypów”.

5.4. Pod³o¿e

Pod³o¿e pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok powinno byæ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingów i zatok, podsypka cementowo-piaskowa mo¿e byæ stosowana pod u³o¿enie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, p³yt betonowych oraz pod ustawienie krawê¿ników betonowych na ³awie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej gruboœæ powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. Wytrzyma³oœæ na œciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach próbek walcowych o œrednicy 8 cm powinna wynosiæ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno siê odbywaæ w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiadaæ wymaganiom wg punktu 2.3.

Podsypka powinna byæ rozœcielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

5.6. Krawê¿niki, obrze¿a i chodniki

Ustawienie krawê¿ników i obrze¿y oraz u³o¿enie kostki betonowej powinno byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST, wskazaniami In¿yniera oraz wymaganiami wg odpowiednich ST:

D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”,

D-08.03.01 „Obrze¿a betonowe”,

D-08.02.02 „Chodniki z kostki brukowej betonowej”.

D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”

D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej”

D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne”

5.7. Odwodnienie

Zgodnie z dokumentacj¹

5.8. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a przeznaczonego do u³o¿enia konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok, nale¿y wykonywaæ wg ST  D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a”.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji technicznej, nale¿y wykonywaæ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”

Podbudowy z betonu kl. B20 wykonaæ wg ST 05.03.04 „Nawierzchnia betonowa”

5.9. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny byæ wykonywane zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych ST:

nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, wg ST D-05.03.01 „Nawierzchnie kostkowe”,

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej wg ST 05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”

5.10. Roboty wykoñczeniowe

Wg projektu drogowego.

5.11. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome i pionowe, jeœli jest przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno byæ wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi ST: D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” i D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Sprawdzenie prawid³owoœci robót przygotowawczych

Kontrola jakoœci robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnoœci z:

dokumentacj¹ projektow¹ - na podstawie oglêdzin i pomiarów,

wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania robót ziemnych

Kontrola jakoœci robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnoœci z:

dokumentacj¹ projektow¹ - na podstawie oglêdzin i pomiarów,

wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.” i ST D-02.03.01”Wykonanie nasypów”.

6.3. Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania pod³o¿a

Rodzaj gruntu pod³o¿a nale¿y okreœliæ na podstawie badañ laboratoryjnych.

Kontrola jakoœci przygotowania pod³o¿a polega na sprawdzeniu zgodnoœci z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a”.

6.4. Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania podsypki

Kontrola jakoœci u³o¿onej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnoœci z:

dokumentacj¹ projektow¹ w zakresie gruboœci i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie oglêdzin i pomiarów,

wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej ST, w zakresie wytrzyma³oœci na œciskanie.

6.5. Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania krawê¿ników, obrze¿y i chodników

Kontrola jakoœci wykonania krawê¿ników, obrze¿y i chodników polega na sprawdzeniu zgodnoœci z:

dokumentacj¹ projektow¹ - na podstawie oglêdzin i pomiarów,

wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:

D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”,

D-08.02.01 „Chodniki z p³yt betonowych”,

D-08.03.01 „Obrze¿a betonowe”.

D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”

D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej”

D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne”

6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia

Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodnoœci z:

dokumentacj¹ projektow¹ - na podstawie oglêdzin i pomiarów,

6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakoœci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnoœci z:

dokumentacj¹ projektow¹ w zakresie rodzaju, gruboœci, szerokoœci i spadków poprzecznych - na podstawie oglêdzin i pomiarów,

wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:

dla podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa ³amanego”.

dla podbudów z betonu cementowego kl. B-20 wg ST D.05.03.04 „Nawierzchnia betonowa”

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nale¿y sprawdziæ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakoœci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnoœci z:

dokumentacj¹ projektow¹ w zakresie gruboœci konstrukcji, szerokoœci, rzêdnych wysokoœciowych i spadków poprzecznych,

wymaganiami podanymi w odpowiednich ST:

dla nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wg ST D-05.03.01 „Nawierzchnie kostkowe”,

dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej wg ST D-05.03.23 „ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”

6.9. Sprawdzenie wykonania robót wykoñczeniowych

Kontrola jakoœci wykonania robót wykoñczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ na podstawie oglêdzin i pomiarów.

6.10. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pionowego

Kontrola wykonania oznakowania poziomego i pionowego polega na sprawdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ na podstawie oglêdzin i pomiarów oraz zgodnoœci z wymaganiami wg ST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” i ST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.

6.11. Ocena wyników badañ

Wszystkie materia³y musz¹ spe³niaæ wymagania podane w punkcie 2.Wszystkie elementy robót, które wykazuj¹ odstêpstwa od postanowieñ ST, powinny byæ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnoœci z ST, a po przeprowadzeniu badañ i pomiarów mog¹ byæ ponownie przedstawione do akceptacji In¿yniera.

7. obmiar robót

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. odbiór robót

Roboty objête niniejsz¹ specyfikacj¹ podlegaj¹:

odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, który powinien byæ dokonany po:

odtworzeniu trasy i punktów wysokoœciowych,

wykonaniu robót ziemnych,

wykonaniu robót odwodnieniowych,

wykonaniu koryta pod konstrukcjê nawierzchni i zagêszczeniu pod³o¿a,

odbiorowi koñcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

9. podstawa p³atnoœci

P³atnoœæ za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni  zatoki nale¿y przyjmowaæ zgodnie z obmiarem i ocen¹ jakoœci robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na teren budowy potrzebnych materia³ów,

wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych,

wykonanie koryta i u³o¿enie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,

wykonanie krawê¿ników, obrze¿y i chodników,

wykonanie nawierzchni,

wykonanie robót wykoñczeniowych i  oznakowania poziomego i pionowego,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

| 1. | PN-88/B-30000 | Cement portlandzki |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-88/B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 3. | PN-59/S-96019 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru |
| 4. | PN-58/S-96026 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |
| 5. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 6. | BN-80/6775.03.03 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. P³yty chodnikowe |
| 7. | BN-77/6741-02 | Klinkier drogowy |
| 8. | BN-66/6774-01 | Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. ¯wir i pospó³ka |
| 9. | BN-87/6774-04 | Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 10. | BN-80/6775-03.01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 11. | BN-80/6775-03.02 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. P³yty drogowe |
| 12. | BN-80/6775-03.04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a. |